Державні будівельні норми України

----------------------------------------------------------------------

СИСТЕМА  НОРМ ТА ПРАВИЛ

ЗНИЖЕННЯ  РІВНЯ ІОНІЗУЮЧИХ ВИПРОМІНЮВАНЬ

ПРИРОДНИХ  РАДІОНУКЛІДІВ В БУДІВНИЦТВІ

Регламентовані радіаційні параметри.

Допустимі рівні

ДБН  В.1.4-1.01-97

Видання офіційне

Державний  комітет України

у справах містобудування та архітектури

Київ -1997

Розроблені:     Науково-виробничою фірмою "РОСА" (Горіцький О.В.

к.т.н.; Сабалдир В.П., к.т.н.),

Науковим центром радіаційної медицини АМН України

(Ліхтарьов І.А. д.ф.-м.н.; Лось І.П., д.б.н.;

Романенко А.Ю., д.м.н.)

за участю

Мінохорони здоров'я (Бобильова О.О., к.м.н,),

Держкоммістобудування (Желудков Г.В. інж.),

Міністерства з надзвичайних ситуацій (Пінчук В.Я.,

к.т.н.), Академії будівництва (Величко В.О. к.т.н.;

Лівійський О.М., д.т.н.),

НДІ будівельного виробництва Держкоммістобудування

(Полонська С.О., к.т.н.)

Внесені і        Відділом державних нормативів, стандартів та

підготовлені до  сертифікації Держкоммістобудування України

затвердження:

Затверджені:     Наказом Держкоммістобудування України

від " 24 " липня   1997 р.   124 та введені в дію

-----  -----

з   " 1 " січня     1998 р.

---  -----

З  введенням  в  дію  ДБН  В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН

В.1.4-1.01-97,   ДБН  В.1.4-2.01-97   втрачають   чинність  РБН 356-91

"Положення про  радіаційний контроль   на   об'єктах   будівництва  та

підприємствах будіндустрії і будматеріалів України".

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

----------------------------------------------------------------------

Система норм та правил зниження рівня іонізуючих   ДБН В.1.4-1.03-97

випромінювань природних радіонуклідів в будівництві

Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні Вводяться вперше

----------------------------------------------------------------------

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Дані державні будівельні норми встановлюють допустимі рівні

радіаційних параметрів (ефективна сумарна питома активність  природних

радіонуклідів в сировині і будівельних матеріалах - Аеф  ;  потужність

поглиненої  дози в повітрі приміщень - ППД; середньорічна еквівалентна

рівноважна об'ємна активність радону  Rn222 в повітрі приміщень - ЕРОА)

в галузі будівництва.

1.2. Вимоги цих норм  розповсюджується  на  джерела  іонізуючого

випромінювання (далі - ДІВ) природних радіонуклідів  при  будівництві,

капітальному ремонті, реконструкції та експлуатації об'єктів  житлово-

цивільного, промислового та інших призначень, крім зазначених в  п.1.2

ДБН В.1.4-0.01.

1.3. Вимоги цих ДБН не розповсюджуються на:

- ДІВ, які використовуються в медицині для діагностики і терапії;

- опромінення, яке пов'язане з природним радіаційним фоном.

1.4. ДБН  регламентує  вимоги  радіаційної  безпеки    на    всі

будівельні об'єкти, які вводяться в експлуатацію  після  надання  чинності цьому документу.

1.5. Дотримання цих норм є обов'язковим на території України для

всіх юридичних та фізичних осіб,  незалежно  від  форм  власності,  що

приймають участь у проектуванні, будівництві та експлуатації  будинків

і споруд, а також виготовляють будівельні матеріали,  вироби  та  кон-

струкції або здійснюють контроль за будівництвом та виготовленням  ви-

щезгаданої продукції.

1.6. Всі вимоги цих ДБН є обов'язковими.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих ДБН наведені посилання на ДБН В.1.4-2.01-97 "Система норм і

правил  зниження  рівня  іонізуючих  випромінюваннь  природних  радіо-

нуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та

об'єктів будівництва".

3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1. В даних нормах прийняті такі скорочення:

1В - іонізуючі випромінювання;

ДІВ - джерело іонізуючого випромінювання;

ПРН  - природні радіонукліди;

РК  - радіаційний контроль;

С.2 ДБН В.1.4-1.03-97

----------------------------------------------------------------------

ВРК - вхідний радіаційний контроль;

РРП - регламентовані радіаційні параметри;

ДР  - допустимі рівні;

А   - ефективна сумарна питома активність ПРН;

еф

ППД  - потужність поглиненої дози;

ЕРОА  - середньорічна еквівалентна рівноважна об'ємна

активність радону;

РКПВ  - радіаційний контроль в процесі виробництва;

ОРКО   - остаточний радіаційний контроль об'єкту.

3.2. Основні терміни та визначення, які  використовуються  в  цих

ДБН, регламентовані в Нормах радіаційної безпеки України (НРБУ).

3.3. Застосований в цих ДБН термін "Контрольні рівні  радіаційних

параметрів" має таке визначення - "рівні, які нижче  нормативних  значень. Вони встановлюються органами місцевого самоврядування за  узгодженням  з  місцевими  органами  Держсаннагляду  з  метою    покращення

радіаційної якості об'єктів житлово-цивільного призначення".

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

4.1. Ці ДБН розроблені у відповідності  до  вимог  НРБУ  та  ДБН

В.1.4-2.01. Вони встановлюють такі об'єкти нормування в будівництві:

- регламентовані радіаційні параметри (РРП), загальну їх  характеристику (вид і характер випромінювань, інші фізичні і хімічні  властивості);

- допустимі рівні  (ДР) регламентованих  радіаційних  параметрів сировини, будівельних матеріалів та всередині об'єктів, які  вводяться в експлуатацію.

4.2. Регламентованими радіаційними параметрами в будівництві є:

4.2.1. Ефективна  сумарна  питома  активність  (Аеф)   природних

радіонуклідів (ПРН) радію-226 (   Rа226),  торію-232  (   Тh232),  калію-40

-1

(  К40) в сировині та будівельних матеріалах, яка вимірюється в Бк х кг

(Беккерель на кілограм) і визначається із виразу:

-1

А   =  А  + 1.З1  А  +  0.085 А ,      Бк х кг

еф     Ra         Th          K

226    232     40

де  А  , А  , А  - питома активність    Rа,    Th і   К

Ra   Th   K

відповідно;

226

1.31 і 0.085 - вагові  коефіцієнти  по  відношенню  до    Rа  для

232     40

Тh і   К, відповідно.

А    обмежує  застосування  сировини  та будівельних матеріалів з

еф

підвищеним складом ПРН і використовується  при  вхідному  радіаційному

контролі (ВРК).

С.3 ДБН В.1.4-1.03-97

----------------------------------------------------------------------

4.2.2. Потужність поглиненої дози (ППД) в  повітрі приміщень, яка

вимірюється в мкГр/год (мікроГрей за годину).

ППД використовується при радіаційному контролі в  процесі  виробництва (РКПВ) і при остаточному радіаційному контролі об'єкту (ОРКО).

4.2.3. Середньорічна еквівалентна  рівноважна  об'ємна активність

(ЕРОА) радону - 222 (СRn  ), яка  вимірюється в Бк/м3    ( Беккерель  в

кубічному  метрі повітря приміщень).

СRn    використовується при  остаточному радіаційному контролі об'єкту (ОРКО).

5. ДОПУСТИМІ РІВНІ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ

5.1. Будівельні об'єкти на території України поділяються на  такі

групи:

- Група 1. Побудовані, реконструйовані та капітально  відремонтовані об'єкти житлово-цивільного та промислового або іншого  призначення при введенні їх в експлуатацію.

- Група 2. Об'єкти житлово-цивільного та промислового або  іншого

призначення, які введені в експлуатацію до 01.01.1992 року.

- Група 3. Об'єкти промислового  та  дорожнього  призначення,  де

виключено тривале перебування людей, та будівництво шляхів в межах територій населених пунктів та зон перспективної забудови.

- Група 4. Окремі ізольовані об'єкти  або  конструктиви  об'єктів

закриті та відкриті промислового, господарського та дорожнього призначення (основи доріг, греблі, підземні споруди  і  т.д.),  експлуатація

яких практично не пов'язана з перебуванням людей, або які в межах  населених пунктів вкриті шаром ґрунту або іншого матеріалу  товщиною  не

менше, ніж 0,5 м.

5.2. З урахуванням класифікації об'єктів, наведеної в п.5.1. допустимі рівні регламентованих радіаційних параметрів не повинні  перевищувати величин, зазначених в таблиці 1.

Таблиця 1

----------------------------------------------------------------------

|Регламентований радіаційний    |Допустимі рівні для груп будівельних|

|        параметр               |          об'єктів                  |

|                               |------------------------------------|

|                               |   1    |   2   |    3    |   4     |

|--------------------------------------------------------------------|

|               1               |   2    |   3   |    4    |   5     |

|--------------------------------------------------------------------|

|Потужність поглиненої дози в   |< 0.26* |< 0.44*|  не     |   не    |

|приміщенні, МкГр/год           |  (ЗО)  |  (50) |нормуєть-|нормуєть-|

|(МкР/год  )                    |        |       |   ся    |   ся    |

----------------------------------------------------------------------

|Середньорічна еквівалентна     |< 50    | < 50  |  не     |   не    |

|рівноважна об"ємна активність  |        |       |нормуєть-|нормуєть-|

|                     -3        |        |       |         |         |

|радону-222 (С  ), Бкхм         |        |       |  ся     |   ся    |

|             Rn                |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|Ефективна питома активність ПРН|< 370   |  не   | < 740   | < 1350  |

|(А  ), в будівельних матеріалах| 1 клас | норму-| 2 клас  | 3 клас  |

|  еф             -1            |        | ется  |         |         |

|          Бк х кг              |        |       |         |         |

|--------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |

|                                           -1                       |

|     * ППД величиною  0.26 і .0.44 мкГрхгод  дорівнює потужності    |

|експозиційної дози відповідно ЗО і 50 мкР/год  . В даний час поняття|

|"експозиційна доза" і "потужність експозиційної дози" в практиці    |

|радіаційного захисту не використовуються. У випадку застосування    |

|                            -1                                      |

|приладів зі шкалою в мкРхгод   необхідно користуватися такими       |

|співвідношеннями:                                                   |

|                         -1                  -1                     |

|                1 мкРхгод   = 0.0088 мкГрхгод  ;                    |

|                          -1                -1                      |

|                1 мкГрхгод  = 113.64 мкРхгод                        |

----------------------------------------------------------------------

Встановлюються  так   допустимі числові значення ( класи )  Аеф ПРН в будівельних матеріалах:

Аеф   < 370 Бк/кг     ( 1 клас )  -  будівельний  матеріал  може

використовуватися для усіх видів будівництва без обмежень;

Аеф < 740 Бк/кг (2 клас) -  будівельний  матеріал  може використовуватися для дорожнього та промислового будівництва;

Аеф < 1350 Бк/кг    ( З клас ) - будівельний   матеріал   може

використовуватися для таких об'єктів:

- промислового призначення, де виключається перебування людей;

- дорожнього призначення поза населеними пунктами;

- дорожнього призначення в межах населених пунктів за умовою покриття  шаром ґрунту або іншого матеріалу товщиною не менше, ніж 0,5 м.

Для використання будівельних матеріалів з Аеф > 1350 Бк/кг   у

всіх випадках необхідно одержати дозвіл Мінохоронздоров'я України.

С.5 ДБН В.1.4-1.03-97

----------------------------------------------------------------------

5.3. Допустимі  рівні  іонізуючого  випромінювання на робочих

місцях  будівельників  та  робітників  промисловості  будівельних  матеріалів (в неаварійному режимі роботи) не нормуються.

Якщо за технологією передбачається використання джерел  іонізуючого випромінювання, на працюючих в робочій зоні розповсюджується  дія

Норм радіаційної безпеки України. В тих випадках, коли  вплив  джерела

іонізуючого випромінювання повністю ліквідується технічними засобами і

його рівні в робочій зоні не змінюються, допустимі рівні 1В  на  робочих місцях не регламентуються.

5.4. Контрольні рівні радіаційних  параметрів  встановлюються  з

метою зниження рівнів ІВ ПРН до показника нижче нормативного  (таблиця 1), з урахуванням економічних та соціальних факторів.

5.4.1. Контрольні рівні можуть бути встановлені, коли всі учасники будівництва (замовник, генпідрядник) мають можливість і бажання покращити радіаційну якість об'єктів.

5.4.2. Контрольні рівні, можуть призначатись на основі довгострокового систематичного радіаційного моніторингу і аналізу його результатів.

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ............................................. 1

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.............................................1

3. СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ............................... 1

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...............................................2

5. ДОПУСТИМІ РІВНІ РАДІАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ.......................... З