Додаток 2

Характеристики  процесів деградації в резисторах

Таблиця Д2.1

Значення  коефіцієнтів  варіації

основних типів процесів деградації резисторів

| Тип процесу деградації | Коефіцієнт варіації (оj | Найменування процесу |
| --- | --- | --- |
| Зношування: – механо-хімічне – абразивне | 0,25 – 0,50 0,40 – 0,70 | Знос рухомих металевих контактів |
| Утома багатоциклова | 0,40 – 0,80 | Повзучість пружини |
| Старіння | 0,40 – 1,00 | Окислювання, інтерметалізація |
| Електричний | 0,70 – 1,50 | Електроерозія, електрохімічна корозія, електроміграція, електроліз |

Таблиця Д2.2

Основні характеристики змінних процесів деградації дротових змінних резисторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефі-цієнт варіації (оj | Пайова участь у загальному процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрохімічна корозія резистивного дроту | 0,46 | 1,1 | 0,45 |
| 2. Утворення інтерметалідів у пайці контактного вузла | 0,70 | 0,70 | 0,15 |
| 3. Старіння резистивного дроту і контакту струмознімача | 0,70 | 0,60 | 0,07 |
| 4. Знос резистивного дроту і рухомого контакту в місці контактування | 0,30 | 0,40 | 0,13 |
| 5. Повзучість контактної пружини | 0,20 | 0,60 | 0,02 |
| 6. Електроерозія рухомого контакту | 0,80 | 1,20 | 0,05 |
| 7. Інші | – | 1,00 | 0,13 |

Рис. Д2.1. Діаграми Парето для дротових змінних резисторів

Таблиця Д2.3

Основні характеристики  процесів деградації дротових

постійних резисторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь у загальному процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрохімічна корозія резистивного дроту | 0,46 | 1,10 | 0,60 |
| 2. Утворення інтерметалідів у пайці контактного вузла | 0,70 | 0,70 | 0,15 |
| 3. Старіння резистивного дроту | 0,70 | 0,60 | 0,10 |
| 4. Інші | – | 1,00 | 0,15 |

Рис. Д2.2. Діаграми Парето для дротових постійних резисторів

Таблиця Д2.4

Основні характеристики  процесів деградації недротових змінних  резисторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коєфіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Окислення резистивного шару | 0,70 | 0,70 | 0,40 |
| 2. Утворення інтерметалідів у пайці контактного вузла | 0,70 | 0,70 | 0,15 |
| 3. Старіння контакту струмозні-мача | 0,70 | 0,60 | 0,05 |
| 4. Знос резистивного шару і рухомого контакту в місці контактування | 0,30 | 0,40 | 0,20 |
| 5. Повзучість контактної пружини | 0,20 | 0,60 | 0,10 |
| 6. Електроерозія рухомого контакту | 0,80 | 1,20 | 0,05 |
| 7. Інші | – | 1,00 | 0,05 |

Рис. Д2.3. Діаграми Парето для недротових змінних резисторів

Таблиця Д2.5

Основні характеристики  процесів деградації недротових

постійних резисторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj, еВ | Коефі-цієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електрохімічна корозія (елек-троліз) струмопровідних доріжок | 0,46 | 1,10 | 0,45 |
| 2. Утворення інтерметалідів у пайці контактного вузла | 0,70 | 0,70 | 0,15 |
| 3.Окиснення резистивного шару | 0,70 | 0,70 | 0,20 |
| 4. Електроміграція між сусідніми витками струмопровідних доріжок | 0,84 | 1,00 | 0,10 |
| 5. Руйнування від утомленості захисного покриття і струмопро-відних доріжок | 0,20 | 0,60 | 0,05 |
| 6. Інші | – | 1,00 | 0,05 |

Рис. Д2.4. Діаграми  Парето для недротових постійних резисторів