Додаток 3

Характеристики процесів деградації  в конденсаторах

Таблиця Д3.1

Значення коефіцієнтів варіації

основних типів процесів деградації в конденсаторах

| Тип процесу деградації | Коефіцієнт варіації (оj | Найменування процесу |
| --- | --- | --- |
| Утома бага- тоциклічна | 0,40 – 0,60 | Втрата міцності механічних і елект- ричних з'єднань, розвиток тріщин |
| Старіння | 0,40 – 1,00 | Кристалізація, сублімація |
| Електричний | 0,70 – 1,50 | Електроліз, тепловий пробій |

Таблиця Д3.2

Основні характеристики  процесів деградації паперових, металопаперових, плівкових і металоплівкових конденсаторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електроліз обкладок | 0,45 | 0,90 | 0,25 |
| 2. Тепловий пробій | 0,80 | 1,10 | 0,60 |
| 3. Утома контактів електричних з'єднань | 0,20 | 0,60 | 0,10 |
| 4. Інші | – | 1,00 | 0,05 |

Рис. Д3.1. Діаграми Парето для паперових, метало-

паперових, плівкових та металоплівкових конденсаторів

Таблиця Д3.3

Основні характеристики процесів деградації слюдяних конденсаторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмахПарето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Електроліз обкладок | 0,45 | 0,90 | 0,45 |
| 2. Утома контактів електричних з'єднань | 0,20 | 0,60 | 0,15 |
| 3. Тепловий пробій | 0,80 | 1,10 | 0,25 |
| 4. Інші | – | 1,00 | 0,05 |

Рис. Д3.2. Діаграми Парето для слюдяних конденсаторів

Таблиця Д3.4

Основні характеристики  процесів деградації керамічних конденсаторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в процесі деградації керамічних конденсаторів Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утома контактів електричних з'єднань | 0,20 | 0,60 | 0,20 |
| 2. Тепловий пробій | 0,80 | 1,10 | 0,70 |
| 3. Інші | – | 1,00 | 0,10 |

Рис. Д3.3. Діаграми Парето для керамічних конденсаторів

Таблиця Д3.5

Основні характеристики  процесів деградації

електролітичних конденсаторів

| Тип процесу деградації | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кристалізація на поверхні обкладок | 0,70 | 0,70 | 0,40 |
| 2. Сублімація діелектрика | 0,50 | 0,60 | 0,20 |
| 3. Електроліз обкладок | 0,45 | 0,90 | 0,15 |
| 4. Утома контактів елект- ричних з'єднань | 0,20 | 0,60 | 0,05 |
| 5. Тепловий пробій | 0,80 | 1,10 | 0,15 |
| 6. Інші | – | 1,00 | 0,05 |

Рис. Д3.4. Діаграми Парето для електролітичних конденсаторів