Додаток 4

Характеристики  процесів  деградації  електронних  виробів

Таблиця Д 4.1

Значення коефіцієнтів варіації основних типів

процесів деградації ВЕТ

| Тип процесу деградації | Коефіцієнт варіації (оj | Найменування процесу |
| --- | --- | --- |
| Електричний | 0,70 | Накопичення зарядів на поверхні крис-тала |
|  | 0,70 | Інжекція заряду |
|  | 0,70 | Електрохімічна корозія |
|  | 0,75 | Локалізація струму в місцях мікродефектів у кристалі |
|  |  | Електроміграція: |
|  | 0,80 | – у дрібнозернистих плівках; |
|  | 0,90 | – у грубозернистих плівках; |
|  | 1,10 | – у грубозернистих плівках, покритих захисним шаром |
|  | 1,00 | Пробій діелектрика |
|  | 1,00 | Паразитні внутрішні наведення |
| Старіння | 0,50 | Дифузія металу розведення через дефекти в захисному окислі |
|  | 0,50 | Дифузія легіруючих домішок |
|  | 0,50 | Взаємна дифузія і фазоутворення в контактах метал - метал |
|  | 0,50 | Окиснення металів провідників і розведення |
|  | 0,60 | Дифузія рухомих іонів |
|  | 0,70 | Утворення інтерметалідів у місцях контактів метал - метал |
|  | 0,80 | Утворення ділянок „помилкової“ дифузії поблизу p-n-переходів |
|  | 1,00 | Взаємна дифузія в контактах метал-матеріал підкладки |
| Утома багато-циклічна | 0,40 | Скупчення вакансій і дислокацій у матеріалах конструкції |
|  | 0,60 | Накопичення утомних руйнувань у кристалі й елементах конструкції |

Таблиця Д 4.2

Основні характеристики  процесів деградації

кремнієвих  біполярних  інтегральних схем

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утворення інтерметалідів у місцях контактів | 0,90 | 0,70 | 0,15 |
| 2. Утворення ділянок „помилкової“ дифузії поблизу p-n-переходів | 0,40 | 0,80 | 0,14 |
| 3. Електроміграція в плівках | 0,48 | 0,80 | 0,12 |
| 4. Локалізація струму в областях мікродефектів у крис-талі | 0,90 | 0,75 | 0,12 |
| 5. Пробій діелектрика | 0,30 | 1,00 | 0,09 |
| 6. Утомні руйнування кристала й елементів конструкції | 0,20 | 0,60 | 0,08 |
| 7. Паразитні внутрішні наведення | – | 1,00 | 0,08 |
| 8. Електрохімічна корозія | 0,45 | 0,70 | 0,05 |
| 9. Інші | – | 1,00 | 0,13 |

Рис. Д4.1. Діаграми Парето для кремнієвих

біполярних інтегральних схем (tо = 40о С)

Рис. Д4.2.  Діаграми Парето для кремнієвих біполярних ІМС (tо = 125о С)

# Таблиця Д4.3

Основні характеристики процесів деградації

кремнієвих епітаксильних планарних транзисторів

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Утворення інтерметалідів у місцях контактів | 0,90 | 0,70 | 0,29 |
| 2. Електроміграція контактів | 0,84 | 0,90 | 0,24 |
| 3. Локалізація струму в місцях мікродефектів у кристалі | 0,90 | 0,75 | 0,15 |
| 4. Утомні руйнування криста- ла й елементів конструкції | 0,20 | 0,40 | 0,10 |
| 5. Електрохімічна корозія | 0,45 | 0,70 | 0,05 |
| 6. Окиснення провідників | 0,70 | 0,50 | 0,04 |
| 7. Інші | – | 1,00 | 0,13 |

Рис. Д4.3. Діаграми Парето для кремнієвих

епітаксильних планарних транзисторів

Таблиця Д 4.4

Основні характеристики  процесів деградації

кремнієвих епітаксильних МОН-транзисторів і ІМС

| Тип процесу деградації (вісь j на діаграмах Парето) | Енергія активації Еаj , еВ | Коефіцієнт варіації (оj | Пайова участь в узагальненому процесі деградації Роj |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Накопичення зарядів на поверхні кристала | 0,35 | 0,70 | 0,50 |
| 2. Дифузія металу розведення через дефекти в захисному окислі | 0,40 | 0,50 | 0,20 |
| 3. Взаємна дифузія в контак- тах метал–матеріал підкладки | 0,40 | 1,00 | 0,07 |
| 4. Взаємна дифузія і фазоут- ворення в контактах метал –метал | 0,40 | 0,50 | 0,05 |
| 5. Утворення інтерметалідів у місцях контактів | 0,70 | 0,70 | 0,05 |
| 6. Електрохімічна корозія | 0,45 | 0,70 | 0,03 |
| 7. Інші | – | 1,00 | 0,10 |

Рис. Д4.4. Діаграми Парето для кремнієвих епітаксильних

МОН-транзисторів і інтегральних мікросхем